400KG成品吨袋（800*800*720圆口）验收标准

编   制：         陈指航

审   核：         刘  军

批   准：         刘  军

2026年06月27日发布               2026年06月27日实施

福建科达新能源科技有限公司

目的

为确保公司的产品交付时令客户满意，提升公司行业形象。现对我司成品包装严格要求，针对400KG成品吨袋（800*800*720圆口）验收制定相应的验收标准。

范围

适用于工艺部、生产部、质量管理部、PMC部。

职责：

该文件由工艺技术部制定，各相关部门执行，有新增其他标准要求时，工艺部必须及时更新该文件，并发行受控。质量管理部、生产部、PMC部在验收400KG成品吨袋（800*800*720圆口）时，需按以下标准。

400KG成品吨袋标准

| 检测内容 |  | 检测标准 | 检测频次 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 油污 | 无油污 | 每批5样 黄色吨包白色吊耳 每批5样 |  |
|  | 散丝 | 外袋剪切无散丝 |  |  |
|  | 破损 | 无破损 |  |  |
|  | 受潮 | 无受潮（包括外包装） |  |  |
|  | 缝制要求 | 缝制平直 |  |  |
|  | 线头要求 | 无线头 |  |  |
|  | 袋体基布 | 190g/㎡ |  |  |
|  | 底盖基布 | 190g/㎡ |  |  |
|  | 上下口基布 | 90g/㎡ |  |  |
|  | 下料口收口 | 圆口 |  |  |
|  | 异物 | 内部无异物 |  |  |
|  | 污点 | 无污点 |  |  |
|  | 其他 | 无杂质，底部扎绳系结，不能敞开；标签袋2个、布标1个 |  |  |
|  | 成品吨包底口要求 | - 黄色吨包白色吊耳：吨包底部扎口绳需是扁绳，禁止使用圆绳 |  |  |
|  |  | 底口扎口后内铝塑袋无外露情况 |  |  |
|  | 颜色 | 吨袋主体及吊耳批次内或批次间不得有明显色差，吊耳颜色为白色；吨袋主体颜色符合标准色卡要求；标准色卡：RAL1014 Elfenbein |  |  |
| 尺寸 | 长 | 800mm 外袋尺寸见图，允许偏差±10mm |  |  |
|  | 宽 | 800mm，允许偏差±10mm |  |  |
|  | 高 | 720mm，允许偏差±10mm |  |  |
|  | 吊耳长度 | 详见图纸尺寸 |  |  |
|  | 上下料口及收口尺寸 | 详见图纸尺寸 |  |  |

400KG铝塑膜内袋标准

| 检测内容 |  | 检测标准 | 检测频次 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内袋 | 材质 | 铝塑膜 | 每批5样 |  |
|  | 厚度 | 0.12（0，+0.01）mm（单边） |  |  |
|  | 上下料口尺寸 | 详见图纸尺寸 |  |  |
|  | 内袋容积 | ≥600L |  |  |
|  | 内容物 | 无内容物 |  |  |
|  | 沙眼 | 无沙眼 |  |  |
|  | 针孔 | 无针孔 |  |  |
|  | 热合 | 受压800Kg 24小时后，热合部位不能出现破裂 |  |  |
|  | 破损 | 无破损 |  |  |
|  | 封口 | 内袋两头热合封口 |  |  |
|  | 内袋位置 | 内袋底部出口与外袋口扎在一起，且放置于外袋出口位置（内导料口与外袋出料口位置重叠） |  |  |
|  | 呼吸阀 | 五孔呼吸阀，内袋满装填后，在两倍吨袋重量压后，呼吸阀不能有内容物外溢、排气顺畅，不能出现鼓胀现象 |  |  |
| 内外袋 | 重量 | 依据技术规格书重量要求，允许误差2.6±0.15kg | 每批5样 |  |
| 使用性能测试 | 提吊试验 | 参照GB/T10454-2000、GB/T2828.1-2003 （热封强度需大于等于65N/15mm，穿刺强度>15N） | 见供应商检测报告 |  |
|  | 跌落试验 |  |  |  |
|  | 加压实验 |  |  |  |
|  | 倾倒试验 |  |  |  |
|  | 正位试验 |  |  |  |
|  | 撕裂传播 |  |  |  |
|  | 抗拉强度 |  |  |  |
|  | 伸长率 |  |  |  |
|  | 热封强度 |  |  |  |
|  | 穿刺强度 |  |  |  |
| 吊带吊绳 | 抗拉强度 |  |  |  |
|  | 伸长率 |  |  |  |

修订页History of Document

| 序号 | 版本号 | 变更描述 | 变更日期 | 变更人 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A/0 | 初版发行 | 2024.03.05 | 叶厚明 | 罗志荣 | 刘军 |
| 2 | A/1 | 修订部分规格尺寸及技术要求 | 2024.10.25 | 叶厚明 | 刘超群 | 刘军 |
| 3 | A/2 | 修订部分规格尺寸 | 2024.12.04 | 蒋昊霖 | 罗志荣 | 刘军 |
| 4 | A/3 | 增加供应商COA报告体现热封强度要求 | 2025.03.05 | 蒋昊霖 | 罗志荣 | 刘军 |
| 5 | A/4 | 增加吨包防穿刺效果，吨包底口要求 | 2026.06.27 | 陈指航 | 刘军 | 刘军 |